超 高 分 子 量 聚 乙 烯 管 道

- 超高分子量聚乙烯管道简介

超高分子量聚乙烯管道是一种分子量大于250万的高分子聚乙烯高耐磨管道，包括高分子高耐磨弯头、耐磨三通、四通。超高分子量聚乙烯（UHMWPE）是由乙烯、丁二烯单体在催化剂的作用下，聚合而成的粘均分子量大于250万的热塑性工程塑料。该产品具有极高的耐磨性、抗冲击性、优良的抗内压强度、耐环境应力开裂性、良好的自润滑、抗粘附性、独特的耐低温性、优良的化学稳定性等优越性能，广泛应用于冶金矿山、煤矿、洗煤厂、电力、石油、天然气、纺织、造纸、食品、化工、机械、电气等行业。

二、超高分子量聚乙烯管道的优点：

1．超强的抗压强度和承压能力
 超高分子量聚乙烯管材的抗压强度是PE80的2.5倍，PEl00的2倍，抗环境应力开裂能力是PE100的5倍，而耐疲劳是PE100的30倍以上。

2．高抗冲击性、柔韧性

超高分子量聚乙烯管材的抗冲性和吸收冲击性能居塑料之首，无论是外力强冲击还是内部压力波动都难以使其开裂。其抗冲击强度为尼龙66的10倍，U-PVC的20倍，PE的5倍。在低温度环境下抗冲击性更优异，具有很强的柔韧性。

3．高耐磨性：超高分子量聚乙烯管材摩擦系数只有0.07-0.2，它的分子链特别长，使得管材的耐磨性在输送各种浆体时比钢管、金属管高4-7倍，是PE100的10倍，也是U-PVC的10倍左右。

在诸多管道材料中，其磨损指数最小。耐磨性比钢管、不锈钢管高4-7倍，比聚氯乙烯管道、聚乙烯管道高10倍以上，大幅度提高了管材的使用寿命。

4．抗腐蚀性
    超高分子量聚乙烯管材是一种饱和分子团结构，故其化学稳定性极高，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质（酸、碱、盐）及有机溶剂的侵蚀。

分子结构稳定性极高；无电化学腐蚀；耐多种化学介质侵蚀。

5．流动性
     超高分子量聚乙烯管材有自润滑和不粘着性，摩擦系数小。特殊工艺生产的管道内壁抗腐蚀、抗摩损、不结垢，因此流动阻力很小，可长期保持流速和流量不减。故其内径设计可比钢管减小15%-20%。
① 介质流速达到2.3米/秒，不结垢
② 大大降低清垢成本，避免二次污染
③ 粗糙度是钢管的1/6，流动阻力小，其内径设计可以比钢管减少15.4%。

6．耐候性和抗老化性
超高分子量聚乙烯管材有良好的耐候性和抗老化性。由于是一种饱和分子团结构，再者添加了碳黑紫外线吸引剂，大大增强了超高管材的使用寿命。

7．无毒无味，高度环保。

聚乙烯材料是国家已认证的环保材料，毫无毒性，任何防污抗蛀。因表面光滑，不会被海洋或污水中的甲贝、菌类等微生物蛀附，不会产生水垢和微生物的滋生，不会增大糙率，保证了水质的稳定。

8．电热绝缘性好。

超高分子量聚乙烯管道是非导体，管道的电绝缘性特优，绝缘电阻在1012－1015 MΩ（1016－1018），最适用于输电、电信线路密集区和多雷区；超高分子量聚乙烯管道的传热系数很小，只有0.13，是钢的2‰，管道的保温性能优异。

9．无管网漏损。给排水管网漏损一直是困扰我国城市供排水的难题。1999年我国城市供水企业平均漏损率为15.14%，单位管长漏水量为3.41m3/km/h，管网漏耗相当严重。问题根源在于所选管材本身渗漏及管道连接口漏损，尤其是连接口漏水，导致基础下陷，管道连接口开裂 。超高分子量聚乙烯管道彻底解决了管网漏损问题。电热熔连接使管网无漏点。

10．施工费用低。

①施工工作面小，比同口径的预应力钢套混凝土管、铸铁管、玻璃钢管等，工作面少三分之二，可减少占地赔偿费70%。以内径800mm管材为例，预应力钢套混凝土管、铸铁管、玻璃钢工作面要求25米宽，超高分子量聚乙烯管施工面8米宽即可。降低了占地赔偿费。

②超高分子量聚乙烯管道敷设不需要做3：7灰土基础，不需要填砂，仅把管道在沟沿连接好推入填土压实即可。而预应力钢套混凝土管、铸铁管、玻璃钢管敷设需要做3：7灰土基础，或砖混基础，需要填砂。因此，施工费用仅为其他管材的五分之一

③超高分子量聚乙烯管道敷设时相对于钢管、铸铁管来说，不需要做防锈防腐处理，对地埋管无需作阴极保护，可节约工程费用70％以上。

11．维护费用低。

由于超高分子量聚乙烯管道的耐腐、耐磨和抗冻和抗污等性能，无漏损，因此管道运行后几十年不需要进行防锈、防污、绝缘、保温等措施和检修，可节约运行维护费用95％以上。

12．长期综合效益好，使用费用低。

综合效益是指由建设投资、安装费用、运行维修费用、使用寿命、节能等多种因素形成的长期性效益。超高分子量聚乙烯管道的综合效益是可取的。特别是管径越大，其成本越低。埋入地下的管道可使用150年以上，又无需年年检修，更可以发挥它优越的综合效益。

13．其他特性
 超高分子量聚乙烯管材材料在成型后难于破碎及二次成型，因此超高分子量聚乙烯管材采用全新原料生产，不能添加任何回收料，确保管道系统的卫生性。而普通PE、PVC等管材很多厂家（即使是国家免检产品）为了降低成本加入了回收料。

三、超高分子量聚乙烯管道的行业应用：

| 应用领域 | 输送介质 | 存在问题 | 超高分子量聚乙烯管道特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冶金 | 矿浆、冶金废渣 | 磨损和腐蚀 | 耐磨性、不结垢性、耐腐蚀性 |
| 热电 | 灰浆（水力冲灰） | 钢管每年结垢厚度50mm~60mm | 耐磨性、不结垢性、耐腐蚀性 |
| 石油 | 原油污水 | 钢管寿命1～3年 | 不结垢性、耐腐蚀性 |
| 煤炭矿业 | 原矿、尾矿、精矿等矿浆 | 钢管寿命1～2年 | 耐磨性、不结垢性、耐腐蚀性 |
|  | 选矿厂、选煤厂洗选固液混合物 | 钢管寿命1～2年 | 耐磨性、不结垢性、耐腐蚀性 |
|  | 煤浆 | 磨损和腐蚀 | 耐磨性、不结垢性、耐腐蚀性 |
|  | 矿井充填 | 磨损和腐蚀 | 耐磨性、不结垢性、耐腐蚀性 |
| 疏浚 | 港口、江河、湖泊淤泥 | 挖泥配合管道、水力输送泥浆 | 耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性 |
| 盐业及盐化工 | 盐水 | 盐粒易破碎 | 耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性 |
|  | 盐湖清淤 | 挖泥水力排泥浆 | 耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性 |
|  | 卤水 | 碳钢管几个月就坏 | 耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性 |
| 建筑 | 混料泵车的泥浆 |  | 耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性 |
| 市政 | 下水污泥、城市河流、湖泊淤泥清除、工地挖泥排送 | 钢管输泥寿命4年 | 耐磨性、耐腐蚀性、不吸水性 |
| 粮食 | 小麦、面粉、大米、谷物、大豆、玉米 | 钢管4个月磨穿 | 耐磨性、自润滑性、消音性、卫生性 |
| 建材 | 沙石、水泥、石灰、耐火材料、焙烧矿、矾土、石膏、混凝土 | 输送水泥用无缝钢管寿命3个月 | 耐磨性、自润滑性、消音性 |

- 超高分子量聚乙烯管部分规格表

| 压力 | 0.6Mpa |  | 0.8Mpa |  | 1.0Mpa |  | 1.25Mpa |  | 1.6Mpa |  | 2.0Mpa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1.4 | 9 | 1.5 |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2.4 | 10 | 2.6 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2.5 | 10 | 3 |
| 130 |  |  |  |  |  |  | 8 | 2.9 | 10 | 3.6 | 12 | 4.3 |
| 140 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 10 |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  | 10 | 4.5 | 12 | 5.3 | 15 | 6.5 |
| 168 |  |  |  |  | 8 | 3.8 | 10 | 4.7 | 13 | 6.0 | 16 | 7.3 |
| 205 |  |  | 8 | 4.7 | 10 | 5.8 | 12 | 6.9 | 15 | 8.5 | 18 | 10.0 |
| 219 |  |  | 10 | 6.27 | 11 | 6.8 | 13 | 8.0 | 16 | 9.7 | 20 | 11.9 |
| 236 |  |  | 10 | 6.7 | 12 | 8.0 | 14 | 9.3 | 18 | 11.7 | 22 | 14.0 |
| 250 |  |  | 10 | 7.2 | 12 | 8.5 | 15 | 10.5 | 19 | 13.1 | 23 | 15.6 |
| 273 | 10 | 7.9 | 11 | 8.6 | 13 | 10.1 | 16 | 12.3 | 21 | 15.8 | 25 | 18.5 |
| 280 | 9 | 7.3 | 11 | 8.8 | 14 | 11.1 | 17 | 13.3 | 21 | 16.2 | 26 | 19.7 |
| 300 | 10 | 8.6 | 12 | 10.3 | 15 | 12.1 | 18 | 15.1 | 23 | 19 | 27 | 21.9 |
| 315 | 10 | 9.1 | 12 | 10.8 | 15 | 13.4 | 19 | 16.7 | 24 | 20.8 | 29 | 24.7 |
| 325 | 10 | 9.4 | 13 | 12.1 | 16 | 14.7 | 19 | 17.3 | 24 | 21.5 | 30 | 26.3 |
| 350 | 11 | 11.1 | 14 | 14 | 17 | 16.9 | 21 | 20.6 | 26 | 25.1 | 32 | 30.3 |
| 377 | 12 | 13.1 | 15 | 16.2 | 18 | 19.2 | 22 | 23.2 | 28 | 29.1 | 35 | 35.6 |
| 400 | 12 | 13.9 | 16 | 18.3 | 19 | 21.5 | 24 | 26.8 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 415 | 13 | 15.6 | 16 | 19 | 20 | 23.5 | 25 | 29 | 31 | 35.4 |  |  |
| 426 | 13 | 16 | 17 | 20.7 | 20 | 24.2 | 25 | 29.8 | 32 | 37.5 |  |  |
| 536 | 16 | 24.8 | 21 | 32.2 | 26 | 39.4 | 23 | 47.9 |  |  |  |  |
| 560 | 16 | 25.9 | 22 | 35.2 | 27 | 42.8 | 33 | 51.7 |  |  |  |  |
| 630 | 19 | 34.5 | 25 | 45 | 30 | 53.5 | 37 | 65.2 |  |  |  |  |
| 652 | 20 | 37.6 | 26 | 48.4 | 32 | 58.5 | 38 | 69.3 |  |  |  |  |
| 710 | 21 | 43 | 27 | 54.8 | 34 | 68.3 |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 23 | 53.1 | 31 | 70.8 | 38 | 86.0 |  |  |  |  |  |  |