水固化堵漏剂

防水堵漏剂是一种防水堵漏剂(克漏王)。其特征在于：将聚合物以91%，高渗透、灌浆聚合物固化剂以4.5%，树脂以4.5 %的比例不加温，冷料混合。　　绩效指标综述封孔材料具有密度小、重量轻的优点，与相同体积的水泥相比，其仅为水泥的1/3，了井下工人的劳动强度；封孔材料可快速固化，封孔后可凝结5 （7）h，24h后，抗压强度可达3MPa；封孔材料强度具有增长特性，随着时间的，材料强度逐渐，7天后强度可达12MPa，28天后可达18MPa。

中文名

防水堵漏剂

外文名

Waterproof plugging agent

特    征

高渗透、冷料混合

释    义

是一种防水堵漏剂(克漏王)

建筑材料领域，具体说是一种防水堵漏剂(克漏王)。其特征在于：将聚合物以91%，高渗透、灌浆聚合物固化剂以4.5%，树脂以4.5 %的比例不加温，冷料混合。本发明用于混凝土、天然石材防渗漏、防潮、防碱皂污染，有强烈的渗透性，耐水、耐酸、耐碱、抗氧化，10-30分钟固化成膜，具有微憎水性，以与水泥混凝土、砂浆有很好的粘合力，粘结强、膜质坚轫，耐高温、阻燃，使用时间长，用于天然花岗岩、大理石、陶瓷、砖石防水、防碱皂污染，水溶性，不污染。